团   体   标   准

CMCA  XXXX—2021

水冷壁式气化炉用耐火材料

Refractory for water-cooled wall gasifier

（征求意见稿）

2021-XX-XX发布                            2021-XX-XX实施

中国冶金建设协会  发布

目  次

前言…………………………………………………………....……………….Ⅱ

1 范围…………………………………………………………....…………….2

2 规范性引用文件……………………………………………………..………2

3 术语和定义………………………………………………………..…………2

4 分类………………………………………………………..…………………3

5 技术要求…………………………………………………….….……………3

6 试验方法………………………………………………………………..……5

7 质量评定程序……………………………………………….…….…………6

8 包装、标志、运输、储存及质量证明书…………………….…….………6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国冶金建设协会归口。

本标准负责起草单位：北京金隅通达耐火技术有限公司、中冶建筑研究总院有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

水冷壁式气化炉用耐火材料

1　范围

本标准规定了水冷壁式气化炉用耐火材料的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于水冷壁式气化炉用耐火材料。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3001  耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T 3003 耐火材料 陶瓷纤维及制品

GB/T 4513.2  不定形耐火材料  第2部分：取样

GB/T 4513.5  不定形耐火材料  第5部分：试样制备和预处理

GB/T 4513.6  不定形耐火材料  第6部分：物理性能的测定

GB/T 5072  耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 15545 不定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 16555  含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 18301  耐火材料 常温耐磨性试验方法

GB/T 18930  耐火材料术语

GB/T 21114  耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

GB/T 22588 闪光法测量热扩散数系或导热系数

JC/T 708 耐碱耐火浇注料

SH/T 3115 石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条件

YB/T 4130 耐火材料 导热系数试验方法（水流量平板法）

3　术语和定义

GB/T 18930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 水冷壁 water-cooled wall

布置在热工设备内壁面上主要用水冷却的受热面。

4 分类

水冷壁式气化炉用耐火材料包括高导热抗侵蚀碳化硅可塑料、高强抗侵蚀碳化硅浇注料、氧化铝空心球浇注料、中质高强耐火浇注料、保温浇注料和硅酸铝耐火纤维毯6种产品。

5 技术要求

5.1 高导热抗侵蚀碳化硅可塑料和高强抗侵蚀碳化硅浇注料的理化性能指标应符合表1的规定。

5.2 氧化铝空心球浇注料的理化性能指标应符合表2的规定。

5.3 中质高强耐火浇注料的理化性能指标应符合JC/T 708-2013表1中NJ-3的规定。

5.4 保温浇注料的理化性能指标应符合SH/T 3115-2017表2.0.1中Q-1.0的规定。

5.5 硅酸铝耐火纤维毯的理化性能指标应符合GB/T 3003中5.3条款（体积密度标称值为100和130）的规定。

表1 高导热抗侵蚀碳化硅可塑料和高强抗侵蚀碳化硅浇注料的理化性能指标

| 项 目 |  | 高导热抗侵蚀碳化硅可塑料的指标 |  | 高强抗侵蚀碳化硅浇注料的指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 |  |
| w(SiC)/% ≥ |  | 65 | 85 | 85 |
| w(Fe2O3)/% ≤ |  | 0.2 | 0.15 | 0.2 |
| 体积密度/( g/cm3) ≥ |  | 2.55 | 2.60 | 2.55 |
| 常温耐压强度/ MPa ≥ | 110℃×24h | 55 | - | 60 |
|  | 800℃×3h | 55 | 95 | 65 |
|  | 1000℃×3h | 70 | 45 | 70 |
| 加热永久线变化/% | 1000℃×3h | ±0.3 |  |  |
| 导热系数/ (W/m.K) > | 800℃，热面 | 6.5 | 10 |  |
| 常温耐磨性/ cm3 ≤ | 800℃×3h | 6.5 | 6.0 | - |

表2 氧化铝空心球浇注料的理化性能指标

| 项 目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| w(Al2O3/% ≥ |  | 92 |
| 体积密度/( g/cm3) ≥ |  | 1.60 |
| 常温耐压强度/ MPa ≥ | 110℃×24h | 15 |
|  | 800℃×3h | 15 |
|  | 1200℃×3h | 15 |
| 常温抗折强度/ MPa ≥ | 110℃×24h | 6 |
|  | 800℃×3h | 6 |
|  | 1200℃×3h | 8 |
| 导热系数/ (W/m.K) ≤ | 800℃ | 0.850 |
|  | 1100℃ | 0.900 |

6 试验方法

6.1耐火浇注料和耐火可塑料的试样制备按GB/T 4513.5进行。

6.2 SiC含量的测定按GB/T16555进行。

6.3 Al2O3和Fe2O3含量的测定按GB/T 6900或GB/T 21114进行。

6.4耐火浇注料和耐火可塑料体积密度的测定按GB/T 4513.6进行。

6.5常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

6.6常温抗折强度的测定按GB/T 3001进行。

6.7加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

6.8导热系数的测定按GB/T 22588和YB/T 4130进行。

6.9常温耐磨性的测定按GB/T 18301进行。

7 质量评定程序

7.1 组批

产品按同一牌号组批，耐火浇注料和耐火可塑料每批不超过60吨。原材料或生产工艺变动时，应另行组批。

7.2 抽样及合格判定规则

7.2.1耐火浇注料和耐火可塑料的抽样按GB/T 4513.2进行。

7.2.2 水冷壁式气化炉用耐火材料的验收项目如表5所示。

表5 水冷壁式气化炉用耐火材料的验收项目

| 序号 | 名 称 | 验收项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高导热抗侵蚀碳化硅可塑料 | 化学成分、常温耐压强度、导热系数及常温耐磨性 |
| 2 | 高强抗侵蚀碳化硅浇注料 | 化学成分、常温耐压强度、加热永久线变化及导热系数 |
| 3 | 氧化铝空心球浇注料 | 体密密度、常温抗折强度、常温耐压强度及导热系数 |
| 4 | 中质高强耐火浇注料 | 化学成分、常温耐压强度及加热永久线变化 |
| 5 | 保温浇注料 | 体密密度、常温耐压强度及导热系数 |
| 6 | 耐火纤维毯 | 抗拉强度及加热永久线变化 |

7.2.3检验结果如有不合格项时，应重新取双倍试样对该不合格项目进行复验，复验结果的平均值符合技术要求时判为合格批，否则，判为不合格批。

7.3 合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

8 包装、标志、运输、储存及质量证明书

包装、标志、运输、储存及质量证明书按GB/T 15545进行。

__________________________