团   体   标   准

T/CMCA  XXXX—2020

石灰回转窑用镁铝尖晶石—镁橄榄石复合砖
Magnesium aluminate spinel - forsterite composite bricks for lime rotary kiln

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                              2020-XX-XX实施

中国冶金建设协会  发布

目  次

1 范围……………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………1

3 术语和定义……………………………………………………………1

4 技术要求………………………………………………………………1

5 试验方法………………………………………………………………1

6 质量评定程序…………………………………………………………2

7 包装、标志、运输、储存及质量证明书……………………………3

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准是根据中国冶金建设协会《关于印发2020年上半年工程建设团体标准制定计划的通知》（冶建协[2020]26号）文件的要求，由江苏诺明高温材料股份有限公司会同有关单位共同完成的。

本标准由中国冶金建设协会归口。

本标准负责起草单位：江苏诺明高温材料股份有限公司

中冶建筑研究总院有限公司。

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

本标准主要起草人：

石灰回转窑用镁铝尖晶石—镁橄榄石复合砖

- 1　范围

本标准规定了石灰回转窑用镁铝尖晶石—镁橄榄石复合砖的术语和定义、技术要求、试验方法、质量评定程序和包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于石灰回转窑烧成带用镁铝尖晶石—镁橄榄石复合砖。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 3001  耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T 5069  镁铝系耐火材料化学分析方法

GB/T 5072  耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 21114  耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

GB/T 30873  耐火材料 抗热震性试验方法

YB/T 370  耐火材料 荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 镁铝尖晶石—镁橄榄石复合砖 magnesium aluminate spinel - forsterite composite brick

由工作层为方镁石-镁铝尖晶石和非工作层为镁橄榄石，采用锯齿形或其它结构形式复合成型的一体砖。

- 4　技术要求

4．1砖的理化指标应符合表1的规定。

4．2砖的形状尺寸应符合需方提供的图纸或由供需双方协商确定。砖的尺寸偏差及外观要求应符合表2的规定。

- 5　试验方法

5．1砖的检验制样分别在砖的工作层、非工作层按GB/T 7321进行。检验非工作层常温耐压强度的试样采用圆柱体；检验复合部位常温抗折强度的试样在砖的复合部位居中切取，试样尺寸为150 mm×25 mm×25mm。

5．2化学成分的测定按GB/T 5069或GB/T 21114进行。

5．3显气孔率、体积密度的测定按GB/T 2997进行。

5．4常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

5．5加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

5．6荷重软化温度的测定按YB/T 370进行。

5．7抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

5．8复合部位常温抗折强度的测定按GB/T 3001进行。

5．9砖的尺寸、外观及断面的检查按GB/T 10326进行。

表1  石灰回转窑用镁铝尖晶石—镁橄榄石复合砖的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作层 | 非工作层 |
| ω（MgO）/% ≥ |  | 78 | 65 |
| ω（Al2O3）/% ≥ |  | 8 | -- |
| ω（SiO2）/% |  | ≤2.0 | 10~20 |
| 显气孔率/% ≤ |  | 18 | 23 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ |  | 2.90 | 2.65 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ |  | 50 | 30 |
| 加热永久线变化（1000℃×3h）/% |  | -0.1~+0.2 | -- |
| 0.2MPa荷重软化温度(T2.0)/℃ ≥ |  | 1700 | -- |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 ≥ |  | 12 | -- |
| 复合部位常温抗折强度/MPa ≥ |  | 4.0 |  |

表2  石灰回转窑用镁铝尖晶石—镁橄榄石复合砖的尺寸允许偏差及外观     单位为毫米

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 尺寸≤100 | ±1.0 |
|  | 100＜尺寸≤300 | ±2.0 |
|  | 尺寸＞300 | ±3.0 |
| 扭曲 | 对角线长度≤350 | ≤1.5 |
|  | 对角线长度＞350 | ≤2.0 |
| 缺角长度（a+b+c） |  | ≤50 |
| 缺棱长度（e+f+g） |  | ≤60 |
| 熔洞直径 | 工作面 | ≤5 |
|  | 非工作面 | ≤7 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.10 | 不限制 |
|  | 宽度0.10～0.25 | ≤50 |
|  | 宽度＞0.25 | 不准有 |
| 断面层裂 |  | 不准有 |
| 楔度差 |  | ≤1 |

- 6　质量评定程序

6．1 组批

产品按同一牌号组批，每批不超过300t。

6．2 抽样及合格判定规则

6．2．1产品的抽样、验收按GB/T 10325进行，化学成分、体积密度、常温耐压强度、抗热震性和复合部位常温抗折强度为验收检验项目。

6．2．2验收检验结果如有不合格项时，应重新抽取双倍试样对该不合格项目进行复检。复检结果符合技术要求时判为合格批；否则，判为不合格批。

6．3 合格评定形式

合格评定可采用供货方声明，使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 7　包装、标志、运输、储存及质量证明书

包装、标志、运输、储存及质量证明书按GB/T 16546进行或按合同约定执行。