团   体   标   准

T/CMCA  XXXX—2020

高温高强陶瓷耐磨浇注料

High temperature high strength ceramic wear-resistant castables

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                              2020-XX-XX实施

中国冶金建设协会  发布

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是根据中国冶金建设协会 《关于印发2019年下半年工程建设协会标准制定修订计划的通知》（冶建协[2019]168号）文件的要求，由中冶建筑研究总院有限公司和河南好运祥耐材有限公司会同有关单位共同完成的。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中国冶金建设协会归口。

本标准负责起草单位：中冶建筑研究总院有限公司、河南好运祥耐材有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

高温高强陶瓷耐磨浇注料

- 1　范围

本标准规定了高温高强陶瓷耐磨浇注料的定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于炼铁高炉本体冷却壁、高炉出铁口、热风炉本体、热风炉管道、干熄焦炉环梁、干熄焦炉斜道等部位用的高温高强陶瓷耐磨浇注料。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3001 耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T4513.2 不定形耐火材料 第2部分：取样

GB/T 4513.5 不定形耐火材料 第5部分：试样制备和预处理

GB/T 4513.6 不定形耐火材料 第6部分：物理性能的测定

GB/T 5072 耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988 耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900 铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7322 耐火材料 耐火度试验方法

GB/T 15545 不定形耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 18301 耐火材料 常温耐磨性试验方法

GB/T 21114 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

GB/T 30873 耐火材料 抗热震性试验方法

- 3  定义

- 高温高强陶瓷耐磨浇注料  high temperature high strength ceramic wear-resistant

以高硬度的晶态高温陶瓷材料为主料，辅以耐高温的增强颗粒及纤维材料，以微纳米粉体和水合材料结合形成不经煅烧的高强复合浇注料，达到传统陶瓷强度级别，能在高温环境下长期使用。

- 4  分类

按理化指标将高温高强陶瓷耐磨浇注料分为TCJ-1、TCJ-2、TCJ-3三个牌号，其中T、C、J为“陶”、“瓷”、“浇”的汉语拼音首字母。

- 技术要求

高温高强陶瓷耐磨浇注料的理化指标应符合表1的规定。

- 试验方法

6.1 试样的制备按GB/T 4513.5进行。

6.2 Al2O3的测定按GB/T 6900或者GB/T 21114进行。

6.3 耐火度的测定按GB/T 7322进行。

6.4体积密度的测定按GB/T 4513.6进行。

6.5 常温抗折强度的测定按GB/T 3001进行。

6.6 常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

6.7 加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

6.8 抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

6.9 常温耐磨性的测定按GB/T 18301进行。

表1  高温高强陶瓷耐磨浇注料的理化指标

| 项目 |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TCJ-1 | TCJ-2 | TCJ-3 |
| w（Al2O3）/% ≥ |  | 70 | 65 | 70 |
| 耐火度/℃ ≥ |  | 1790 |  | - |
| 体积密度（110℃×24h）/(g/cm3) ≥ |  | 2.75 | 2.50 | 3.00 |
| 常温抗折强度/MPa ≥ | 110℃×24h | 12 | 10 | 14 |
|  | 1100℃×3h | - |  | 14 |
|  | 1300℃×3h | - | 14 | - |
|  | 1400℃×3h | 18 | - |  |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 110℃×24h | 50 |  | 80 |
|  | 1100℃×3h | - |  | 80 |
|  | 1300℃×3h | - | 80 | - |
|  | 1400℃×3h | 150 | - |  |
| 加热永久线变化（试验温度×3h）/% |  | ±0.2 (1400℃) | ±0.3 (1300℃) | ±0.2 (1100℃) |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 ≥ |  | 30 | 25 | 30 |
| 常温耐磨性（试验温度×3h）/cm3 ≤ |  | 3 （1400℃） | 4 （1300℃） | 5 （1100℃） |
| 最高使用温度/℃ |  | 1500 | 1350 | 1100 |
| 推荐使用部位 |  | 高炉本体冷却壁、高炉出铁口、热风炉本体及热风炉管道 | 热风炉本体及热风炉管道 | 干熄焦炉环梁、干熄焦炉斜道 |

- 质量评定程序

6.1 组批

产品按牌号组批，每批不大于60吨，原料变更时另行组批。

6.2 抽样及合格判定规则

产品抽样按GB/T 4513.2进行， Al2O3含量、常温耐压强度、加热永久线变化、常温耐磨性为验收项目。

6.3 合格判定形式

合格评定可采用供货方声明，使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 包装、标志、运输、储存及质量证明书

7.1 包装、标志、运输和储存按GB/T 15545进行。

7.2 产品发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，载明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、批号、理化指标及保存期等。