团   体   标   准

CMCA  XXX—2020

危险废物处置回转窑用耐火材料

Refractory for rotary kiln for hazardous waste disposal

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                            2020-XX-XX实施

中国冶金建设协会  发布

目  录

1 范围…………………………………………………………....…………….1

2 规范性引用文件……………………………………………………..………1

3 术语和定义………………………………………………………..…………2

4 分类………………………………………………………………..…………2

5 技术要求…………………………………………………….….……………3

6 试验方法………………………………………………………………..……6

7 质量评定程序……………………………………………….…….…………7

8 包装、标志、运输、储存及质量证明书…………………….…….………7

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是根据中国冶金建设协会 《关于印发2019年下半年工程建设协会标准制定修订计划的通知》（冶建协[2019]168号）文件的要求，由巩义通达中原耐火技术有限公司和中冶建筑研究总院有限公司会同有关单位共同完成的。

本标准由中国冶金建设协会归口。

本标准负责起草单位：巩义通达中原耐火技术有限公司、中冶建筑研究总院有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

危险废物处置回转窑用耐火材料

- 1　范围

本标准规定了危险废物处置回转窑用耐火材料的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于危险废物处置回转窑系统用耐火材料。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2994  高铝质耐火泥浆

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 3001  耐火材料 常温抗折强度试验方法

GB/T 3003  耐火纤维及制品

GB/T 3994  粘土质隔热耐火砖

GB/T 4513.2  不定形耐火材料  第2部分：取样

GB/T 4513.5  不定形耐火材料  第5部分：试样制备和预处理

GB/T 4513.6  不定形耐火材料  第6部分：物理性能的测定

GB/T 4984  含锆耐火材料化学分析方法

GB/T 5070  含铬耐火材料化学分析方法

GB/T 5072  耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 7322  耐火材料 耐火度试验方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 10699  硅酸钙绝热制品

GB/T 14982  粘土质耐火泥浆

GB/T 15545  不定形耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输和储存

GB/T 16555  含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 18301  耐火材料 常温耐磨性试验方法

GB/T 18930  耐火材料术语

GB/T 21114  耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

GB/T 22459.4  耐火泥浆  第4部分：常温抗折粘接强度试验方法

GB/T 30873  耐火材料 抗热震性试验方法

YB/T 114  硅酸铝质隔热耐火泥浆

YB/T 370  耐火材料 荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

YB/T 5083  粘土质和高铝质致密耐火浇注料

YB/T 5106  粘土质耐火砖

SH/T 3115  石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条件

- 3　术语和定义

GB/T 18930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 危险废物 hazardous waste

危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

- 3.2 处置 disposal

- 处置是指将危险废物在回转窑系统中进行焚烧与高温热分解的处理方式。

3.3 回转窑系统 rotary kiln

回转窑系统是指危险废物处置生产线上用于危险废物焚烧热处理设备，包括回转窑、二燃室、余热锅炉、急冷塔以及烟道。

- 4 分类

4.1危险废物处置回转窑系统用耐火材料分为致密定形耐火制品、不定形耐火材料和隔热耐火制品三大类。

4.2 致密定形耐火制品按材质分为铬锆刚玉质耐火砖、锆刚玉质耐火砖、刚玉碳化硅质耐火砖、刚玉莫来石质耐火砖、莫来石质耐火砖和粘土质耐火砖。其中，铬锆刚玉质耐火砖按理化指标分为GGGZ-1、GGGZ-2和GGGZ-3三个牌号，牌号中G、G、G、Z为铬、锆、刚、砖的汉语拼音首字母。

- 4.3不定形耐火材料分为粘土质耐火浇注料、刚玉质耐火浇注料、铬刚玉质耐火浇注料、莫来石质耐火浇注料、刚玉莫来石质耐火浇注料、刚玉碳化硅质耐火浇注料、耐火可塑料、隔热耐火浇注料和耐火泥浆。耐火可塑料按使用的结合剂分为水玻璃结合耐火可塑料和磷酸盐结合耐火可塑料。耐火泥浆按材质分为粘土质耐火泥浆、隔热耐火泥浆、高铝质耐火泥浆和铬刚玉质耐火泥浆。

- 4.4隔热耐火制品分为粘土质隔热耐火砖、硅酸钙板及耐火纤维制品。

- 5 技术要求

5.1 铬锆刚玉质耐火砖的理化指标应符合表1的规定。

5.2 锆刚玉质耐火砖、刚玉碳化硅质耐火砖、刚玉莫来石质耐火砖、莫来石质耐火砖的理化指标应符合表2的规定。

5.3 粘土质耐火砖的理化指标应符合YB/T 5106表1中ZN-40的规定。

5.4 粘土质耐火砖的尺寸允许偏差及外观应符合YB/T 5106表4的规定，其它致密定形耐火制品的尺寸允许偏差及外观要求应符合表3的规定。

5.5 粘土质耐火浇注料的理化指标应符合YB/T 5083表1中GLJ-50和NTJ-40的规定。

5.6 刚玉质耐火浇注料、铬刚玉质耐火浇注料、莫来石质耐火浇注料、刚玉莫来石质耐火浇注料、刚玉碳化硅质耐火浇注料的理化指标应符合表4的规定。

5.7 耐火可塑料的理化指标应符合表5的规定。

5.8 隔热耐火浇注料的理化指标应符合SH/T 3115表2.0.1中Q-0.8的规定。

5.9 粘土质耐火泥浆的理化指标应符合GB/T 14982表1中NN-45的规定。

5.10 隔热耐火泥浆的理化指标应符合YB/T 114表1中NGN-120的规定。

5.11 高铝质耐火泥浆的理化指标应符合GB/T 2994表1中LN-75的规定。

5.12 铬刚玉质耐火泥浆的理化指标应符合表6的规定。

5.13 粘土质隔热耐火砖的理化指标应符合GB/T 3994表1中NG130-1.0、NG125-0.8、NG120-0.6的规定，其尺寸允许偏差及外观应符合GB/T 3994表2的规定。

5.14 硅酸钙板的理化指标应符合GB/T 10699中表2中Ⅱ型220号的规定。

5.15 耐火纤维制品的理化指标应符合GB/T 3003中条款5.3的规定（体积密度标称值为100和130）。

- 表1 铬锆刚玉质耐火砖的理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GGGZ-1 | GGGZ-2 | GGGZ-3 |  |
| ω(Al2O3)/% ≥ | 85 | 82 | 80 |  |
| ω(ZrO2+Cr2O3)/% ≥ | 3.0 | 5.0 | 9.0 |  |
| ω(Fe2O3)/% ≤ | 0.8 |  |  |  |
| 显气孔率/% ≤ | 15 |  |  |  |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ | 3.0 | 3.1 | 3.2 |  |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 110 |  |  |  |
| 0.2MPa荷重软化温度T 0.6 /℃ ≥ | 1700 |  |  |  |
| 抗热震性（950℃，水冷）/次 ≥ | 15 | 20 |  | 23 |
| 常温耐磨性/cm3 ≤ | 6.0 |  |  |  |

- 表2 锆刚玉质耐火砖、刚玉碳化硅质耐火砖、刚玉莫来石质耐火砖、莫来石质耐火砖的

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锆刚玉质耐火砖 | 刚玉碳化硅质耐火砖 | 刚玉莫来石质耐火砖 | 莫来石质耐火砖 |
| ω(Al2O3)/% ≥ | 75 | 65 | 75 | 55 |
| ω(ZrO2)/% ≥ | 5.0 | - |  |  |
| ω(SiO2+SiC)/% ≥ | - | 30 | - |  |
| ω(Fe2O3)/% ≤ | 1.0 | 1.2 |  |  |
| 显气孔率/% ≤ | 15 |  |  | 17 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ | 2.85 | 2.75 | 2.80 | 2.55 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 110 |  |  | 70 |
| 0.2MPa荷重软化温度T 0.6 /℃ ≥ | 1650 | 1680 | 1580 | 1520 |
| 抗热震性（950℃，水冷）/次 ≥ | 25 | 30 | 25 |  |
| 常温耐磨性/cm3 ≤ | 6.0 | 4.5 | 6.0 | - |

表3 致密定形耐火制品的尺寸允许偏差及外观              单位为毫米

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | ≤200 |  | ±1 |
|  | ＞200 |  | ±1.5 |
|  | 楔度差 | ≤ | 1 |
| 扭曲 |  |  | 0.5% |
| 缺角 | a+b+c≤20 | - | 允许 |
|  | 20＜a+b+c＜50 | ≤ | 2个 |
|  | a+b+c≥50 | - | 不允许 |
| 缺棱 | e+f+g≤30 | - | 允许 |
|  | 30＜e+f+g＜60 | ≤ | 3个 |
|  | e+f+g≥60 | - | 不允许 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.1 | - | 允许 |
|  | 宽度0.1～0.25 | ≤ | 40 |
|  | 宽度＞0.25 | - | 不允许 |
| 注：特殊要求制品的尺寸允许偏差及外观质量可由供需双方商定。 |  |  |  |

表4 耐火浇注料的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 刚玉质耐火浇注料 | 铬刚玉质耐火浇注料 | 莫来石质耐火浇注料 | 刚玉莫来石质耐火浇注料 | 刚玉碳化硅质耐火浇注料 |
| ω(Al2O3)/% ≥ |  | 85 | 82 | 60 | 75 | 60 |
| ω(Cr2O3)/% ≥ |  | - | 5 | - |  |  |
| (SiC+SiO2)/% ≥ |  | - |  |  |  | 35 |
| 体积密度/(g/cm3) ≥ |  | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 常温耐压强度/ MPa ≥ | 110℃×24h | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 |
|  | 1100℃×3h | 100 | - | 90 | 100 | - |
|  | 1300℃×3h | - | 110 | - |  | 110 |
| 常温抗折强度/ MPa ≥ | 110℃×24h | 10 |  | 8 | 10 | 8 |
|  | 1100℃×3h | 10 | - | 10 | 12 | - |
|  | 1300℃×3h | - | 12 | - |  | 12 |
| 加热永久线变化/% | 1100℃×3h | - |  | ±0.4 | - |  |
| 常温耐磨性/ cm3 ≤ |  | 6.0 |  | 8.0 | 6.0 |  |

表5 耐火可塑料的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水玻璃结合耐火可塑料 | 磷酸盐结合耐火可塑料 |
| ω(Al2O3)/% ≥ |  | 40 | 65 |
| 体积密度/( g/cm3) ≥ |  | 1.9 | 2.5 |
| 常温耐压强度/ MPa ≥ | 110℃×24h | 40 | 65 |
|  | 1100℃×3h | 50 | 85 |
| 常温抗折强度/ MPa ≥ | 110℃×24h | 6 | 8 |
|  | 1100℃×3h | 8 | 12 |
| 加热永久线变化/% | 1100℃×3h | ±0.5 | - |
| 常温耐磨性/ cm3 ≤ |  | 6.0 |  |

表6 铬刚玉质耐火泥浆的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 耐火度/℃ ≥ |  | 1790 |
| 常温抗折粘接强度/ MPa ≥ | 110℃℃×24h | 6.0 |
|  | 1400℃×3h | 8.0 |
| 加热永久线变化/% | 1200℃×3h | -3~+1 |

- 6 试验方法

- 6.1 致密定形耐火制品的检验制样按GB/T 7321进行。

- 6.2 耐火浇注料和耐火可塑料的检验制样按GB/T 4513.5进行。

- 6.3 致密定形耐火制品尺寸及外观的检查按GB/T 10326进行。

- 6.4 Al2O3、SiO2、Fe2O3的测定按GB/T 6900或GB/T 21114进行。

6.5 ZrO2的测定按GB/T 4984或GB/T 21114进行。

6.6 Cr2O3的测定按GB/T 5070或GB/T 21114进行。

6.7 SiC的测定按GB/T16555进行。

6.8 致密定形耐火制品显气孔率、体积密度的测定按GB/T 2997进行。

- 6.9 不定形耐火材料体积密度的测定按GB/T 4513.6进行。

- 6.10 常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

- 6.11 常温抗折强度的测定按GB/T 3001进行。

- 6.11 常温抗折粘接强度的测定按GB/T 22459.4进行。

- 6.12 加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

- 6.13 荷重软化温度的测定按YB/T 370进行。

- 6.14 抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

- 6.15 常温耐磨性的测定按GB/T 18301进行。

- 6.16 耐火度的测定按GB/T 7322进行。

- 7 质量评定程序

- 7.1 组批

产品按同一牌号组批，致密定形耐火制品每批不超过300吨，定形隔热耐火制品每批不超过50吨，不定形耐火材料每批不超过60吨。

- 7.2 抽样及合格判定规则

7.2.1 定形耐火制品的抽样、验收按GB/T 10325进行。

7.2.2 不定形耐火材料的抽样按GB/T 4513.2进行。

7.2.3 ZN-40、GLJ-50、NTJ-40、Q-0.8、NN-45、NGN-120、LN-75、NG130-1.0、NG125-0.8、NG120-0.6、硅酸钙板及耐火纤维制品的验收项目执行现有标准。

7.2.4 铬锆刚玉质耐火砖、锆刚玉质耐火砖、刚玉碳化硅质耐火砖、刚玉莫来石质耐火砖和莫来石质耐火砖的验收项目为化学成分、常温耐压强度、荷重软化温度及显气孔率。

7.2.5 刚玉质耐火浇注料、铬刚玉质耐火浇注料、莫来石质耐火浇注料、刚玉莫来石质耐火浇注料、刚玉碳化硅质耐火浇注料和耐火可塑料的验收项目为化学成分、常温耐压强度及加热永久线变化。

7.2.6 铬刚玉质耐火泥浆的验收项目为耐火度、常温抗折粘接强度及加热永久线变化。

- 7.3 合格评定形式

- 合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 8 包装、标志、运输、储存及质量证明书

8.1 致密定形耐火制品的包装、标志、运输和储存按GB/T 16546进行。

8.2 不定形耐火材料的包装、标志、运输和储存按GB/T 15545进行。

8.3 产品发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，质量证明书应载明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果等。

__________________________