团   体   标   准

T/CMCA  XXXX—2020

干熄焦炉用高强耐磨砖
High strength wear resistant brick for CDQ

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                              2020-XX-XX实施

中国冶金建设协会  发布

目  次

1 范围……………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………1

3 技术要求………………………………………………………………1

4 试验方法………………………………………………………………2

5 质量评定程序…………………………………………………………2

6 包装、标志、运输、储存及质量证明书……………………………2

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准是根据中国冶金建设协会《关于印发2020年上半年工程建设团体标准制定计划的通知》（冶建协[2020]26号）文件的要求，由江苏诺明高温材料股份有限公司会同有关单位共同完成的。

本标准由中国冶金建设协会归口。

本标准起草单位：江苏诺明高温材料股份有限公司

中冶建筑研究总院有限公司。

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

本标准主要起草人：

干熄焦炉用高强耐磨砖

- 1　范围

本标准规定了干熄焦炉用高强耐磨砖的形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序和包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于干熄焦炉（装置）的冷却段用高强耐磨砖。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 5072  耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988  耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900  铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321  定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325  定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 18301  耐火材料 常温耐磨性试验方法

GB/T 21114  耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

GB/T 30873  耐火材料 抗热震性试验方法

YB/T 370  耐火材料 荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

- 3　技术要求

3．1砖的理化指标应符合表1的规定。

表1  干熄焦炉用高强耐磨砖的理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| ω（Al2O3）/% ≥ | 65 |
| ω（Fe2O3）/% ≤ | 1.5 |
| 显气孔率/% ≤ | 13 |
| 体积密度/g/cm3 ≥ | 2.65 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 120 |
| 加热永久线变化(1350℃×2h)/% | -0.3～+0.2 |
| 0.2 MPa荷重软化开始温度/℃ ≥ | 1600 |
| 抗热震性(1100℃，水冷)/次 ≥ | 10 |
| 常温耐磨性/cm3 ≤ | 3.5 |

3．2砖的形状尺寸应符合需方提供的图纸或由供需双方协商确定。砖的尺寸偏差及外观要求应符合表2的规定。

表2  干熄焦炉用高强耐磨砖的尺寸允许偏差及外观             单位为毫米

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | 长度 | ±2.0 |
|  | 宽度 | ±2.0 |
|  | 厚度 | ±1.0 |
| 扭曲 | 对角线长度≤350 | ≤1.0 |
|  | 对角线长度＞350 | ≤1.5 |
| 缺角长度（a+b+c） |  | ≤50 |
| 缺棱长度（e+f+g） |  | ≤60 |
| 熔洞直径 |  | ≤5 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.25 | 不限制 |
|  | 宽度0.25～0.50 | ≤15 |
|  | 宽度＞0.50 | 不准有 |
| 断面层裂 |  | 不准有 |
| 厚度相对边差 |  | ≤1 |

- 4　试验方法

4．1砖的检验制样按GB/T 7321进行。

4．2化学成分的测定按GB/T 6900或GB/T 21114进行。

4．3显气孔率、体积密度的测定按GB/T 2997进行。

4．4常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

4．5加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

4．6荷重软化温度的测定按YB/T 370进行。

4．7抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

4．8常温耐磨性的测定按GB/T 18301进行。

4．9砖的尺寸、外观及断面的检查按GB/T 10326进行。

- 5　质量评定程序

5．1 组批

产品按同一牌号组批，每批不超过300t。

5．2 抽样及合格判定规则

5．2．1产品的抽样、验收按GB/T 10325进行，化学成分、显气孔率、常温耐压强度和常温耐磨性为验收检验项目。

5．2．2验收检验结果如有不合格项时，应重新抽取双倍试样对该不合格项目进行复检，复检结果符合技术要求时判为合格批；否则，判为不合格批。

5．3合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 6　包装、标志、运输、储存及质量证明书

包装、标志、运输、储存及质量证明书按GB/T 16546进行或按合同约定执行。